Аналіз впливу складових сировини на механічні властивості виливка з використання МГУА

Метою задачі є з застосуванням комбінаторного алгоритму МГУА побудувати залежність фізико-механічних властивостей виливка від хімічного складу сировини, визначеного методом оцінювання близькості апроксимаційних поліномів, та за допомогою цих моделей проаналізувати отримані результати і зробити висновки щодо впливу масової частки складових сировини ВЧ на його механічні властивості.

У ФТІМС було проведено 22 експеримента, в результаті яких для кожного виливка встановлено його фізико-механічні властивості. Вхідними даними для моделювання є масові частки хімічних компонентів сировини. Вихідні дані – фізико-механічні властивості виливків.

Для кожної з чотирьох вихідних змінних за комбінаторним алгоритмом МГУА побудовано лінійні та нелінійні моделі.

У цій задачі вхідними змінними є такі показники хімічного складу сировини розплаву: x1 – вуглець С, x2 – кремній Si, x3 – марганець Mn, x4 – хром Cr, x5 – фосфор P.

Вихідні змінні: y1 – тимчасовий опір при розтягуванні (МПа), y2 – відносне видовження (Б,%), y3 – ударна в’язкість (КС, Дж/см2), y4 – міцність (НВ).

Розглянемо детальніше кожну з фізико-механічних властивостей металу або сплаву.

Механічні властивості матеріалу (англ. mechanical properties of materials) — сукупність показників, що характеризують здатність матеріалу чинити опір навантаженням, які діють на нього та його здатність до деформування при цьому, а також особливості його поведінки у процесі руйнування.

Тимчасовий опір при розтягуванні. Границя міцності або тимчасовий опір руйнуванню — умовне механічне напруження, що відповідає найбільшому зусиллю, що досягається в процесі деформування.

Відносне видовження - кількісна міра деформації, спрощена характеристика деформації тіла. Вона зазвичай використовується для довгих тонких тіл — стрижнів. У загальному випадку деформацію потрібно характеризувати тензором деформації, оскільки видовження зазвичай супроводжується зміною поперечних розмірів тіла.

Ударна в’язкість - здатність матеріалу поглинати механічну енергію в процесі деформації і руйнування під дією ударного навантаження. Як правило, оцінюється роботою, що виконана для руйнування надрізаного зразка при ударному згині, віднесеною до площі його перерізу в місці надрізу. Вимірюється в Дж/м².

Міцність – здатність матеріалу чинити опір незворотній (пластичній, в'язкій) деформації і руйнуванню (розділенню на частини) під дією навантажень або інших факторів (усадка, нерівномірне температурне поле і т. ін.). Втрата міцності або перевищення її граничного значення призводить до руйнування матеріалу і деталі чи конструкції з нього виготовленої. Міцність є однією з основних механічних характеристик матеріалу.

Експериментальні дані для побудови моделей наведено в табл. 1. В таблиці наведено вибірку вхідних даних, яка містить 15 рядків та 9 змінних, з яких 5 вхідних та 4 вихідні.

Таблиця 1. Вибірка вхідних даних для моделювання фізико-механічних характеристик

| № | Входи |  |  |  |  | Виходи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | y1 | y2 | y3 | y4 |
|  | С | Si | Mn | Cr | P | Б(в), МПа | Б, % | КС, Дж/см2 | НВ |
| 1 | 3,39 | 2,31 | 0,33 | 0,065 | 0,04 | 597 | 5,4 | 9 | 229 |
| 2 | 3,48 | 2,65 | 0,33 | 0,065 | 0,04 | 567 | 19,3 | 106 | 197 |
| 3 | 3,42 | 2,83 | 0,33 | 0,065 | 0,04 | 537 | 10 | 29 | 207 |
| 4 | 3,41 | 3,45 | 0,33 | 0,065 | 0,04 | 594 | 3,4 | 12 | 229 |
| 5 | 3,24 | 2,3 | 0,52 | 0,1 | 0,1 | 624 | 21 | 36 | 179 |
| 6 | 3,21 | 2,5 | 0,52 | 0,1 | 0,1 | 573 | 22 | 70 | 170 |
| 7 | 3,25 | 2,7 | 0,52 | 0,1 | 0,1 | 560 | 22 | 120 | 170 |
| 8 | 3,26 | 2,9 | 0,52 | 0,1 | 0,1 | 547 | 18 | 90 | 156 |
| 9 | 3,3 | 3 | 0,52 | 0,1 | 0,1 | 497 | 9,4 | 35 | 170 |
| 10 | 3,32 | 3,37 | 0,52 | 0,1 | 0,1 | 491 | 6,4 | 23 | 187 |
| 11 | 3,27 | 3,8 | 0,52 | 0,1 | 0,1 | 486 | 6 | 12 | 187 |
| 12 | 3,18 | 4,44 | 0,52 | 0,1 | 0,1 | 528 | 4 | 2 | 207 |
| 13 | 3,25 | 2,54 | 0,52 | 0,15 | 0,1 | 611 | 19 | 36 | 179 |
| 14 | 3,27 | 2,8 | 0,52 | 0,2 | 0,1 | 650 | 15 | 20 | 187 |
| 15 | 3,3 | 2,78 | 0,52 | 0,3 | 0,1 | 611 | 16,5 | 30 | 207 |
| 16 | 3,4 | 2,62 | 0,52 | 0,35 | 0,1 | 611 | 17,6 | 20 | 191 |
| 17 | 3,37 | 2,58 | 0,52 | 0,4 | 0,1 | 550 | 13 | 12 | 217 |
| 18 | 3,28 | 2,56 | 0,52 | 0,5 | 0,1 | 600 | 7 | 8 | 217 |
| 19 | 3,25 | 2,33 | 0,52 | 0,1 | 0,13 | 554 | 18,2 | 85 | 167 |
| 20 | 3,34 | 2,66 | 0,52 | 0,1 | 0,18 | 598 | 14 | 25 | 170 |
| 21 | 3,4 | 2,9 | 0,52 | 0,1 | 0,25 | 624 | 15 | 18 | 170 |
| 22 | 3,28 | 2,83 | 0,52 | 0,1 | 0,35 | 624 | 12 | 2 | 170 |

Оскільки шкали, в яких вимірюються значення дуже відрізняються, всі змінні, наведені в таблиці масштабовані, тобто поділені кожна на максимальне значення для своєї змінної (див. Табл.2).

Таблиця 2. Вибірка масштабованих вхідних даних для моделювання фізико-механічних характеристик

| № | Входи |  |  |  |  | Виходи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | y1 | y2 | y3 | y4 |
|  | С | Si | Mn | Cr | P | Б(в), МПа | Б, % | КС, Дж/см2 | НВ |
| 1 | 0,974 | 0,520 | 0,110 | 0,016 | 0,008 | 0,918 | 0,245 | 0,075 | 1,000 |
| 2 | 1,000 | 0,597 | 0,110 | 0,016 | 0,008 | 0,872 | 0,877 | 0,883 | 0,860 |
| 3 | 0,983 | 0,637 | 0,110 | 0,016 | 0,008 | 0,826 | 0,455 | 0,242 | 0,904 |
| 4 | 0,980 | 0,777 | 0,110 | 0,016 | 0,008 | 0,914 | 0,155 | 0,100 | 1,000 |
| 5 | 0,931 | 0,518 | 0,173 | 0,025 | 0,020 | 0,960 | 0,955 | 0,300 | 0,782 |
| 6 | 0,922 | 0,563 | 0,173 | 0,025 | 0,020 | 0,882 | 1,000 | 0,583 | 0,742 |
| 7 | 0,934 | 0,608 | 0,173 | 0,025 | 0,020 | 0,862 | 1,000 | 1,000 | 0,742 |
| 8 | 0,937 | 0,653 | 0,173 | 0,025 | 0,020 | 0,842 | 0,818 | 0,750 | 0,681 |
| 9 | 0,948 | 0,676 | 0,173 | 0,025 | 0,020 | 0,765 | 0,427 | 0,292 | 0,742 |
| 10 | 0,954 | 0,759 | 0,173 | 0,025 | 0,020 | 0,755 | 0,291 | 0,192 | 0,817 |
| 11 | 0,940 | 0,856 | 0,173 | 0,025 | 0,020 | 0,748 | 0,273 | 0,100 | 0,817 |
| 12 | 0,914 | 1,000 | 0,173 | 0,025 | 0,020 | 0,812 | 0,182 | 0,017 | 0,904 |
| 13 | 0,934 | 0,572 | 0,173 | 0,038 | 0,020 | 0,940 | 0,864 | 0,300 | 0,782 |
| 14 | 0,940 | 0,631 | 0,173 | 0,050 | 0,020 | 1,000 | 0,682 | 0,167 | 0,817 |
| 15 | 0,948 | 0,626 | 0,173 | 0,075 | 0,020 | 0,940 | 0,750 | 0,250 | 0,904 |
| 16 | 0,977 | 0,590 | 0,173 | 0,088 | 0,020 | 0,940 | 0,800 | 0,167 | 0,834 |
| 17 | 0,968 | 0,581 | 0,173 | 0,100 | 0,020 | 0,846 | 0,591 | 0,100 | 0,948 |
| 18 | 0,943 | 0,577 | 0,173 | 0,125 | 0,020 | 0,923 | 0,318 | 0,067 | 0,948 |
| 19 | 0,934 | 0,525 | 0,173 | 0,025 | 0,026 | 0,852 | 0,827 | 0,708 | 0,729 |
| 20 | 0,960 | 0,599 | 0,173 | 0,025 | 0,036 | 0,920 | 0,636 | 0,208 | 0,742 |
| 21 | 0,977 | 0,653 | 0,173 | 0,025 | 0,050 | 0,960 | 0,682 | 0,150 | 0,742 |
| 22 | 0,943 | 0,637 | 0,173 | 0,025 | 0,070 | 0,960 | 0,545 | 0,017 | 0,742 |